## Slide 1: «Спин-зависимые явления в разбавленном магнитном полупроводнике (Ga,Mn)As и наноструктурах на его основе» (по материалам кандидатской диссертации)
Димитриев Григорий Семенович
Научный руководитель: Сапега Виктор Федорович, внс, д.ф.-м.н.
Выполнена в лаборатории Оптики Полупроводников
ФТИ им. А.Ф. Иоффе

## Slide 2: Цель работы
Цель данной работы заключается в исследовании спин-зависимых явлений в объемном РМП (Ga,Mn)As и структурах с квантовыми ямами на его основе и определении параметров материала, важных для теоретического моделирования ферромагнетизма.

## Slide 3: Оглавление
Введение
Глава 1. Обзор литературы
Глава 2. Методика эксперимента
Глава 3. Энергетическая структура одиночного акцептора Mn в GaAs:Mn
Глава 4. Влияние внешней одноосной деформации на магнитную анизотропию ферромагнитных пленок (Ga,Mn)As
Глава 5. Влияние размерного квантования на спиновую поляризацию дырок в структурах с квантовыми ямами разбавленного магнитного полупроводника (Ga,Mn)As/AlAs
Глава 6. Механизмы дефазировки спинов Mn в ферромагнитном (Ga,Mn)As
Заключение

## Slide 4: Публикации
[A1] Sapega V. F., Kraynov I. V., Sablina N. I, Dimitriev G. S., Averkiev N. S., Ploog K. H. Control of magnetic anisotropy by external fields in ferromagnetic (Ga,Mn)As // Solid State Communications.— 2013.—Mar.— Т. 157.— P. 34–37.
[A2] Krainov I. V., Sapega V. F., Averkiev N. S., Dimitriev G. S., Ploog K. H., Lähderanta E. Manganese spin dephasing mechanisms in ferromagnetic (Ga,Mn)As // Physical Review B.— 2015.—Dec.— Т. 92, no. 24.— P. 245201.
[A3] Krainov I. V., Debus J., Averkiev N. S., Dimitriev G. S., Sapega V. F., Lähderanta E. Fine structure of the Mn acceptor in GaAs // Physical Review B.— 2016.—Jun.— Т. 93, no. 23.— P. 235202.
[A4] Димитриев Г. С., Сапега В. Ф., Аверкиев Н. С., Панайотти И. Е., Ploog K.H. Влияние размерного квантования на спиновую поляризацию дырок в структурах с квантовыми ямами разбавленного магнитного полупроводника (Ga,Mn)As/AlAs // Физика твердого тела.— 2017.— Т. 59, № 11.— С. 2240.
[A5] Димитриев Г. С, Крайнов И. В, Сапега В. Ф., Аверкиев Н. С., Debus J., Lähderanta E. Энергетическая структура одиночного акцептора Mn в GaAs:Mn // Физика твердого тела.— 2018.— Т. 60, № 8.— С. 1556.

## Slide 5: Апробация работы
Г.С. Димитриев, В.Ф. Сапега, «Влияние одноосной деформации на магнитооптические свойства ферромагнитного полупроводника (Ga,Mn)As», тезисы «15 Всероссийской молодежной конференции по физике полупроводников и наноэлектронике», 2013.
Димитриев Г.С., Сапега В.Ф., «Расщепление состояний акцептора марганца в (Ga,Mn)As в деформационном и магнитном полях», тезисы конференции «Зимняя школа», Научные сообщения молодых ученых, стр. 10, 2015.
Dimitriev G.S.*, Sapega V.F., Averkiev N.S., Kraynov I.V., «The splitting of Mn acceptor states in magnetic and stress fields in bulk GaAs:Mn», тезисы конференции «Spin Physics, Spin Chemistry and Spin Technology», стр. 68, 2015.
В.Ф. Сапега, Г.С. Димитриев, И.В. Крайнов, Н.С. Аверкиев «Расщепление состояний акцептора марганца в (Ga,Mn)As в деформационном и магнитном полях», тезисы «XII Российской конференции по физике полупроводников», с. 318, 2015.
(соавторство) И.В. Крайнов, В.Ф. Сапега, Н.С. Аверкиев, Г.С. Димитриев, K.H. Ploog «Механизмы спиновой релаксации марганца в ферромагнитном (Ga,Mn)As», тезисы «XII Российской конференции по физике полупроводников», с. 304, 2015.
Г.С. Димитриев, В.Ф. Сапега, И.В. Крайнов, Н.С. Аверкиев «Fine structure of the Mn acceptor in GaAs in external deformation and magnetic field», тезисы II Всероссийского научного форума «Наука будущего – наука молодых», 2016.
Международная школа-семинар «Экситоны в кристаллах и наноструктурах. К 120-летию со Дня Рождения Е.Ф. Гросса», 2017.

## Slide 6: Разбавленные магнитные полупроводники
Разбавленные Магнитные Полупроводники (РМП) - твердые полупроводниковые растворы, в основной немагнитной кристаллической решетке которых часть атомов замещена магнитными атомами.
Немагнитный
полупроводник
Магнитные
ионы
(III-V): GaAs, InAs, GaN,..
(II-VI): CdTe, CdSe,..
(IV): Ge, Si,..
Mn, Cr, Fe, Co,..
Ферромагнетизм в (Ga,Mn)As:
Ohno H., Shen A., Matsukura F. et al. (Ga,Mn)As: A new diluted magnetic semiconductor based on GaAs // Applied Physics Letters. — 1996. — jul. —Т. 69, no. 3. — P. 363–365
Eg=1.42 (300 K)
Tc=185 K [2]
[2] Nov´ak V., Olejn´ik K., Wunderlich J. et al. Curie Point Singularity in the Temperature Derivative of Resistivity in (Ga,Mn)As // Physical Review Letters. — 2008. — aug. — Т. 101, no. 7. — P. 077201.
Notes: //Величина kT при 300K?
http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/InP/bandstr.html

## Slide 7: Объект исследования: (Ga,Mn)As
ФМ -> Ohno H., Shen A., Matsukura F. et al. (Ga,Mn)As: A new diluted magnetic semiconductor based on GaAs // Applied Physics Letters. — 1996. — jul. —Т. 69, no. 3. — P. 363–365
=> НТ МПЭ
Ga: 3𝑑10 4𝑠2 4𝑝1 (3 в.э.)
As: 3𝑑10 4𝑠2 4𝑝3 (5 в.э.)
Mn: 3𝑑5 4𝑠2 (2 в.э.)
Конфигурация нейтрального Mn?
(где дырка?)

## Slide 8: Объект исследования: (Ga,Mn)As
Конфигурация нейтрального Mn? (модель нейтрального акцептора?)
Слабая связь Mn и дырки,
Mn: 3d5 конфигурация
Сильная связь Mn и дырки, Mn: 3d4 конфигурация
ЭПР -> Schneider J. et al. Electronic structure of the neutral manganese acceptor in gallium arsenide // Physical Review Letters. — 1987. — jul. — Т. 59, no. 2. — P. 240–243:
В случае 3d4 конфигурации и 𝑇𝑑-симметрии: 3/2 ≤ 𝑔(𝑇1) ≤ 2 и 1/2 ≤ 𝑔(𝑇2) ≤ 2/3, наблюдалось:
ГФЛ -> Карлик И. Я., Меркулов И. А., Мирлин Д. Н. и др. Намагничивание дырок на акцепторах и поляризация горячей фотолюминесценции в кристаллах GaAs:Mn // ФТТ. — 1982. — Т. 24. — С. 3550–3557.
НРСПС -> Sapega V.F., Ruf T., Cardona M. Spin-Flip Raman Study of Exchange Interactions in Bulk GaAs:Mn // Physica Status Solidi (b). — 2001. — aug. — Т. 226, no. 2. — P. 339–356.
Переходы между подуровнями F=1, ,
|A|=2.2 мэВ
Notes: Результаты работФЛ (\cite{A3_09_Schairer_1974_PhysicalReviewB} \cite{A1_21_A3_10_A4_09_SVSS_Karlik_1982_24-2022}), поляризованной ФЛ и НРСПС (\cite{A1_23_A2_20_A3_14_Sapega_2001}), ЭПР (\cite{A1_22_A3_11_Schneider_1987_Physicalreviewletters}), Зеемановской инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (\cite{A1_25_A2_31_A3_13_Linnarsson_1997_PhysicalReviewB}) свидетельствуют о том, что дырка валентной зоны с полным угловым моментом J = 3/2 связана с ионом 𝑀𝑛2+, чей спин S = 5/2 возникает из конфигурации 3𝑑 5 его внутренней оболочки.
Т.к. у Schneider ?легированный образец, то это ЭПР, а не ФМР (т.к. магнитные атомы не связаны)

## Slide 9: Модель слабой связи
Модель нейтрального акцептора: Mn2+ (3d5) + h (“cлабая связь”)
Аверкиев Н. С., Гуткин А. А., Осипов Е. Б., Рещиков М. А. Влияние обменного взаимодействия дырки с 3d-электронами на свойства глубокого 135 акцептора Mn в арсениде галлия // ФТТ. — 1988. — Т. 30, № 3. — С. 765– 774.
,
,
Notes: Были сделаны также оценки круговой поляризации для крайних случаев… (каких?)
Sd=5/2, Jh=3/2
В работе Аверкиева на основании данных различных экспериментальных работ |A| оценена как 5 мэВ

## Slide 10: Глава 3. Энергетическая структура одиночного акцептора Mn в GaAs:Mn
Метод исследования: НРСПС
Образец:
Материал:
легированный парамагнитный GaAs:Mn (метод Чохральского)
Notes: На самом деле, там и Фарадея, и Фойгта, вроде, была

## Slide 11: Глава 3. Энергетическая структура одиночного акцептора Mn в GaAs:Mn
T = 4K, B = 0-5T. Краевая ФЛ: HeNe (1.96 эВ). Раман: Ti-Sa (1.514 эВ / 819 нм), резонансно
Notes: Исследована электронная структура акцептора Mn в GaAs в магнитном поле и при одноосной деформации методом резонансного неупругого рассеяния света с переворотом спина.
В отсутствии внешней деформации оценка |A|=2.2 meV (не учитывались внутренние поля)

## Slide 12: Глава 3. Энергетическая структура одиночного акцептора Mn в GaAs:Mn
внешнее
магнитное
поле

## Slide 13: Глава 3. Энергетическая структура одиночного акцептора Mn в GaAs:Mn
(appr.)
Source | ¦A¦, meV
N.S. Averkiev et al., Sov. Phys. Solid State 1988 | 5
K. Lassmann and Hp. Schad, Solid State Comm. 1976 (US Abs) | 1.5
Th.Frey et al, J.Phys.C: Solid State Phys. 1988 (MS) | 1.25
M. Linnarsson et al Phys. Rev. B 1997 (FTIR) | 4.5-6
V. F. Sapega et al, Phys. Status Solidi (b) (SFRS) | 2.2

## Slide 14: Глава 3. Основные результаты
Методом НРСПС исследована тонкая структура нейтрального акцептора Mn в объемном легированном GaAs:Mn для мультиплетов с полным угловым моментом 𝐹 = 1 и 𝐹 = 2 при приложении внешней одноосной деформации и внешнего магнитного поля.
Показано, что даже в отсутствии внешней деформации акцептор Mn испытывает воздействие случайного локального поля, которое приводит к расщеплению основного состояния 𝐹 = 1 на мультиплеты и , отстоящие друг от друга на 0.7 мэВ.
Показано, что внешняя одноосная сжимающая деформация приводит к значительному уменьшению силы p-d обменного взаимодействия, и величина деформационного потенциала постоянной обмена составляет 𝐴𝑝 = 0.2 эВ.
Получены g-факторы основного (𝐹 = 1) и первого возбужденного (𝐹 = 2) уровней нейтрального акцептора в объемном легированном GaAs:Mn: , .

## Slide 15: Глава 6. Механизмы дефазировки спинов Mn в ферромагнитном (Ga,Mn)As
Образец | Содержание Mn | Магнитное состояние | T роста (°C) | Толщина (нм) | Tc, K
R, GaAs:Mn | 1.5 * 10^-5 | ПМ | 540 | 1000 | -
FM1 | 0.01 | ФМ | 250 | 500 | 35
FM2 | 0.043 | ФМ |  |  | 55
FM3 | 0.008 | ПМ |  |  | -
FM4 | 0.014 | ФМ |  |  | 48
FM5 | 0.025 | ФМ |  |  | 50
FM6 | 0.05 | ФМ |  |  | 60

## Slide 16: Глава 6. Механизмы дефазировки спинов Mn в ферромагнитном (Ga,Mn)As
Фит. Лоренцом + отсутствие зависимости от магн. поля
Возбуждение Kr (1.916 эВ). T=1.7…200 K
Notes: Предполагая, что переход однородно уширен (как следствие, спектральная зависимость интенсивности линии перехода имеет форму кривой лоренца), получаем, что
Т.к. фитуется лоренцом и ширина не зависит от магнитного поля => рассматриваем только однородное уширение. Неоднородное есть, но оно «скрыто» внутри линии, много меньше однородного.
В данном случае неоднородное уширения будет связано с дисперсией g-факторов ионов Mn2+ (в разных частях образца). С ростом магнитного поля линии от каждого g-фактора должны разбегаться, но этого не наблюдалось.

## Slide 17: Глава 6. Механизмы дефазировки спинов Mn в ферромагнитном (Ga,Mn)As
,
Liu Xinyu, Furdyna Jacek K. Ferromagnetic resonance in Ga1-xMnxAs dilute magnetic semiconductors // Journal of Physics: Condensed Matter.— 2006.—mar.— Т. 18, no. 13.— P. R245–R279.

## Slide 18: Глава 6. Механизмы дефазировки спинов Mn в ферромагнитном (Ga,Mn)As
FM2
При , FM2 ->

## Slide 19: Глава 6. Механизмы дефазировки спинов Mn в ферромагнитном (Ga,Mn)As
При , FM2 (x=4.3%) →
,
Notes: Добавь таблицу после спасибо

## Slide 20: Глава 6. Основные результаты
Методом НРСПС изучена релаксация магнитной прецессии и перенормировка эффективного g-фактора иона 𝑀𝑛2+ в ФМ РМП (Ga,Mn)As.
Обнаружено, что два различных механизма дают вклад в поперечное время спиновой релаксации 𝑀𝑛2+. При температурах ниже 𝑇𝑐 время поперечной спиновой релаксации ионов 𝑀𝑛2+ 𝑇2 определяется спиновой релаксацией дырок за счет спин-орбитального взаимодействия. При 𝑇 > 𝑇𝑐 доминирует вклад от флуктуации спина в ансамбле дырок.
Получена величина времени поперечной релаксации спина иона 𝑀𝑛2+ в ФМ РМП (Ga,Mn)As, 𝜏𝑀𝑛 ∼ 30 пс при Т=5К, и измерена его зависимость от температуры и магнитного поля. Сделана оценка коэффициента спиновой диффузии дырок D для образцов FM1 (х = 1%) 𝐷 ∼ 0, 09 см2/с и FM2 (х = 4,3%) 𝐷 ∼ 0, 19 см2/с.
Скорость релаксации прецессии намагниченности проявляется также в снижении эффективного g-фактора иона 𝑀𝑛2+ на 5% ниже температуры Кюри.
Notes: N3 - (из теории же? 𝐷 ведь сильно меняется от образца к образцу?)

## Slide 21: Научные положения, выносимые на защиту
Эксперименты методом НРСПС демонстрируют, что в легированном GaAs:Mn константа p-d обменного взаимодействия между ионом 𝑀𝑛2+ и дыркой валентной зоны значительно уменьшается при приложении внешней одноосной сжимающей деформации.
В объемном ФМ РМП (Ga,Mn)As внешняя одноосная сжимающая деформация вызывает деполяризацию дырок и ориентирует вектор намагниченности вдоль оси приложенной деформации. Это открывает возможность для управления намагниченностью с помощью внешней деформации и магнитного поля.
В объемном РМП (Ga,Mn)As при температурах ниже 𝑇𝑐 время поперечной спиновой релаксации ионов 𝑀𝑛2+ 𝑇2 определяется спиновой релаксацией дырок за счет спин-орбитального взаимодействия. При 𝑇 > 𝑇𝑐 доминирует вклад от флуктуации спина в ансамбле дырок. Из-за взаимодействия со спиновой подсистемой дырок при переходе из ПМ в ФМ фазу происходит перенормировка эффективного g-фактора иона 𝑀𝑛2+.
Ферромагнетизм в структурах с квантовыми ямами РМП (Ga,Mn)As/AlAs в значительной степени обусловлен дырками, локализованными в примесной зоне акцептора Mn, а не свободными дырками валентной зоны. Спиновая поляризация дырок, локализованных в примесной зоне, в двумерном РМП определяется преимущественно внутренними случайными полями, а не влиянием размерного квантования
Notes: * В пункте 2 – деполяризация – поправить; также, возможно нужно вернуть про стабилизацию легкой оси вдоль приложенной деформации.

## Slide 22
Спасибо за внимание!

## Slide 23: Глава 5. Влияние размерного квантования на спиновую поляризацию дырок в структурах с квантовыми ямами РМП (Ga,Mn)As/AlAs

## Slide 24: Глава 5. Влияние размерного квантования на спиновую поляризацию дырок в структурах с квантовыми ямами РМП (Ga,Mn)As/AlAs

## Slide 25: Глава 5. Влияние размерного квантования на спиновую поляризацию дырок в структурах с квантовыми ямами РМП (Ga,Mn)As/AlAs

## Slide 26: Глава 5. Влияние размерного квантования на спиновую поляризацию дырок в структурах с квантовыми ямами РМП (Ga,Mn)As/AlAs
Исследованы спектры ГФЛ и их поляризация в магнитном поле в ферромагнитных СКЯ (Ga,Mn)As/AlAs. Анализ данных поляризованной ФЛ приводит к следующим выводам:
Размерное квантование сильно изменяет электронную структуру акцептора Mn. Но даже в самых узких КЯ случайные деформационные или электрические поля в плоскости КЯ оказывают большое влияние на степень поляризации дырок, связанных с одиночным акцептором Mn (в легированных образцах) или локализованных в акцепторной примесной зоне (в РМП). Этот эффект сильно подавляет циркулярную и линейную поляризацию ФЛ. Поэтому максимальная величина поляризации ФЛ (которая была бы возможна при отсутствии размерного квантования и случайных полей) не может быть достигнута.
Теоретическая модель из работы [93], развитая для одиночного акцептора Mn в КЯ, также удовлетворительно описывает поляризационные свойства ГФЛ и КФЛ в ферромагнитных СКЯ (Ga,Mn)As/AlAs.
Полученные экспериментальные данные и их теоретический анализ демонстрируют, что наблюдаемая поляризация ФЛ в СКЯ РМП (Ga,Mn)As/AlAs может быть объяснена только в модели, предполагающей, что дырки, участвующие в излучательной рекомбинации с фотовозбужденными электронами, локализованы в примесной зоне.

## Slide 27: Схема экспериментальной установки

## Slide 28: Схема экспериментальной установки

## Slide 29: Разбавленные магнитные полупроводники
Сравнение прямозонных (III-V), легированных Mn:
РМП | Tc, K | Eg при 300K, eV | Источник
(Ga,Mn)As | 185 | 1.42 | [1]
(In,Mn)As | 90 | 0.354 | [2]
(Ga,Mn)N | 8 | 3.39 | [4]
(In,Mn)P |  | 1.34 | 
Notes: [1] Nov´ak V., Olejn´ik K., Wunderlich J. et al. Curie Point Singularity in the Temperature Derivative of Resistivity in (Ga,Mn)As // Physical Review Letters. — 2008. — aug. — Т. 101, no. 7. — P. 077201.
[1B] Wolpert David, Ampadu Paul. Managing Temperature Effects in Nanoscale Adaptive Systems. — Springer, 2012. — P. 15–33.
[2] T. Schallenberg и H. Munekata, Appl. Phys. Lett. 89, 042507 (2006)
[3] T. Slupinski и др., Appl. Phys. Lett, 80, 1592 (2002)
[4] E. Sarigiannidou и др., Phys. Rev. B, 74, 041306 (2006)
//Величина kT при 300K?
http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/InP/bandstr.html
http://psj.nsu.ru/departments/semic/semiconductors/InAs.html
https://wiki2.org/ru/Запрещённая_зона

## Slide 30: Список сданных экзаменов и опубликованных статей
№ | Наименование дисциплины | Срок сдачи экзамена по плану | Фактический срок сдачи | Оценка
1 | Английский | 12.2014 | 23.04.2015 | 5
2 | Философия | 06.2015 | 09.06.2015 | 5
3 | Спец. дисциплина | 10.2016 | 28.10.2016 | 4

## Slide 31: 1. Метод поляризованной горячей фотолюминесценции
Схема спектроскопии ГФЛ (сл.) ФМ РМП;
(сп.) легированный
Спектры ФЛ и ГФЛ контрольного (R) и ФМ РМП образцов (A)

## Slide 32: 1. ГФЛ, Результаты
32
Деформация
Легированный (R)
ФМ РМП (A)
ФМ РМП (A) (круги)
и (B) (треугольники)
АФМ характер (F=1)

## Slide 33: 2. Механизмы поперечной спиновой релаксации ионов Mn в ФМ (Ga,Mn)As.
33
Спектры неупругого рассеяния
с переворотом спина
Ч. - R, кр.+син. – FM2 образец.
B=5 Т, геометрия Фойгта.
Зависимость энергетического сдвига
линии Mn от м.п. для FM2
Температурная зависимость эффективного
g-фактора Mn для FM2
647 нм Kr

## Slide 34: 2. Механизмы поперечной спиновой релаксации ионов Mn в ФМ (Ga,Mn)As.
Температурная зависимость
ширины линии энерг. сдвига,
B=5 Т. Ниже Тс мало чувствительна.
γ - частота поперечной
релаксации спина Mn.
γ не зависит от м.п. при 2..5 Т
при 2 К и 150 К.
Поперечное время спиновой
релаксации >=100 ps.
Флуктуации намагниченности ведут к дефазировке спинов Mn.
2 режима поведения поперечной релаксации спинов Mn, 2 вклада:
Ниже Tc в ФМ связана с дефазировкой спинов дырок=> релаксация спинов Mn
Выше Tc флуктуации спина ансамбля дырок, растет с T.
Исследованы механизмы поперечной спиновой релаксации ионов Mn в ФМ (Ga,Mn)As,
перенормировка g-фактора Mn.
Notes: Дефазировка спинов Mn – при прыжке дырки между ионами Mn у неё может измениться импульс (?), а т.к. у неёё сильное спин-орбитальное взаимодействие, это приводит к «потере» спина, т.е. дефазировке.
Т.к. дырка при прыжке «подстраивает» под себя очередной ион Mn, то она определяет его спин. В данном случае как следствие происходит дефазировка спина Mn.
2) С увеличением температуры растёт число флуктуаций намагниченности (?) ансамбля дырок.